Wykład 13

### Warstwa przypowierzchniowa. Potencjał ładunku objętościowego

Zgodnie z warunkiem obojętności elektrycznej, naładowaniu półprzewodnika na skutek obsadzenia stanów lokalnych powierzchniowych powinno towarzyszyć powstanie ładunku objętościowego w warstwie przypowierzchniowej, neutralizującego ładunek powierzchniowy. Grubość przypowierzchniowej warstwy ładunku objętościowego zależy od koncentracji nośników. W metalach na przykład, duża koncentracja elektronów (1028m−3) powoduje, że neutralizacja następuje już na odległość równej kilku stałym sieci krystalicznej i pole elektryczne od ładunków powierzchniowych nie przenika w głąb metalu. W półprzewodnikach obszar ładunku objętościowego może zajmować znaczną głębokość rzędu kilku μm.

Istnienie niejednorodnego pola elektrycznego E(x) (tu oś Ox jest prostopadła do powierzchni półprzewodnika) w warstwie ładunku przestrzennego wywołuje powstanie różnicy potencjałów elektrostatycznych Φ(x) między warstwą obszaru ładunku przestrzennego o potencjale Ψ(x) a obszarem wewnętrznym półprzewodnika o potencjale Ψ

Φ(x)≡Ψ(x)−Ψ=−∞xE(x)dx .                                       (13.1)

W objętości półprzewodnika daleko od powierzchni półprzewodnika będziemy przyjmować dla uproszczenia, że potencjał Ψ=0. Wielkość Ψ(x) nazywa się potencjałem elektrostatycznym w punkcie x. Wartość potencjału elektrostatycznego na powierzchni półprzewodnika oznacza się jako ΨS i nazywa się potencjałem powierzchniowym. Znak potencjału powierzchniowego ΨS jest taki sam jak znak ładunku na powierzchni półprzewodnika.

W warstwie przypowierzchniowej półprzewodnika na skutek istnienia niejednorodnego pola elektrycznego zachodzi zmiana energii potencjalnej ładunków (elektronów i dziur) wzdłuż współrzędnej x

U(x)=qΨ(x) .                                                  (13.2)

Tu q - wartość ładunku: dla elektronów q=−e, dla dziur q=+e.

Ze wzoru (13.2) wynika, że jeżeli powierzchnia półprzewodnika jest naładowana ujemnie (ΨS<0), to dla elektronów US=U(x=0)>0, a więc podczas przemieszczenia się elektronu z objętości półprzewodnika ku jego powierzchni, energia elektronu rośnie. Wzrost energii potencjalnej elektronu jest spowodowany siłami odpychania, które działają na elektron ze strony ujemnych ładunków powierzchni. Dla dziur przy ujemnie naładowane powierzchni ΨS<0 siły przyciągania powodują, że na powierzchni półprzewodnika US=U(x=0)<0. Gdy powierzchnia półprzewodnika jest naładowana dodatnio (ΨS>0), dla elektronów mamy US=U(x=0)<0, a dla dziur - US=U(x=0)>0.

Zmiana energii potencjalnej ładunków wzdłuż współrzędnej x powoduje zakrzywienie dna pasma przewodnictwa, wierzchołka pasma walencyjnego oraz środka pasma wzbronionego w obszarze ładunku przestrzennego (rys.13.1)

EC(x)=EC0+qΨ(x) ,                                                (13.3a)

EV(x)=EV0+qΨ(x) ,                                                (13.3b)

Ei(x)=(EC(x)+EV(x))2≡Ei0+qΨ(x) .                             (13.3c)

Tu EC0, EV0 i Ei0 są odpowiednio wartości dna pasma przewodnictwa, wierzchołka pasma walencyjnego i środka pasma wzbronionego w obszarze wewnętrznym półprzewodnika.

Ze wzorów (13.3) wynika, że jeżeli powierzchnia jest naładowana ujemnie (ΨS<0), pasma energetyczne dla półprzewodnika typu n zakrzywiają się ku górze. Gdy powierzchnia półprzewodnika jest naładowana dodatnio (ΨS>0), pasma zakrzywiają się w dół.

Rys.13.1. Zakrzywienie pasm energetycznych w warstwie ładunku przestrzennego

półprzewodnika typu n

W przypadku półprzewodnika typu p większościowymi nośnikami ładunku są dziury. A zatem zakrzywienie pasm energetycznych w warstwie ładunku przestrzennego będzie odwrotnym do wykresów, przedstawionych na rys.13.1. A zatem, jeżeli powierzchnia jest naładowana ujemnie (ΨS<0), pasma energetyczne półprzewodnika typu p zakrzywiają się w dół. Natomiast, gdy powierzchnia półprzewodnika jest naładowana dodatnio (ΨS>0), pasma zakrzywiają się ku górze.

Warstwy zubożone, inwersyjne i wzbogacone

Zgodnie z (3.16) i (3.17) równowagowe koncentracje elektronów n i dziur p w obszarze wewnętrznym półprzewodnika określają wzory

n0=NefC⋅exp−EC−μkT ,      p0=NefV⋅expEV−μkT .                       (13.4)

Wprowadźmy wielkość U0=μ−Ei0, gdzie wielkość Ei0=(EC+EV)2 określa położenie środka pasma wzbronionego i zapiszmy wzory (13.4) w postaci

n0=NefC⋅exp−EC−μ+U0kT⋅eU0kT=nie(μ−Ei0)kT ,                  (13.5a)

p0=NefV⋅exp−μ−EV−U0kT⋅e−U0kT=pie(Ei0−μ)kT ,                  (13.5b)

gdzie

ni=NefC⋅exp−EC−Ei0kT=NefCe−Eg2kT ,                          (13.6a)

pi=NefV⋅expEV−Ei0kT=NefVe−Eg2kT .                           (13.6b)

Tu Eg=EC−EV - szerokość przerwy energetycznej zabronionej.

Często dla uproszczenia rozważań zakładają, że

NefC=NefV≡Nef≡2h3(2πmnmp⋅kT)32 .

A wtedy, zgodnie z (13.6) mamy

ni=pi=Nefe−Eg2kT ,                                        (13.7)

czyli ni i pi to są koncentracje samoistnego półprzewodnika.

W stanie równowagi termodynamicznej między warstwą powierzchniową i obszarem objętościowym potencjał chemiczny μ we wszystkich punktach półprzewodnika musi być stały. Natomiast, zgodnie z (13.3c) położenie środka pasma wzbronionego Ei(x) staje się zależnym od x. A zatem koncentracja elektronów i dziur w warstwie przypowierzchniowej również staje się zależną od x. Zamieniając we wzorach (13.5a) i (13.5b) Ei0 przez Ei0+qΨ(x) dla koncentracji elektronów i dziur w warstwie przypowierzchniowej półprzewodnika możemy zapisać

n(x)=niexpμ−Ei(x)kT=niexpμ−Ei0−qΨ(x)kT=n0exp−qΨ(x)kT ,    (13.8)

p(x)=piexpEi(x)−μkT=piexpEi0−μ+qΨ(x)kT=p0expqΨ(x)kT .     (13.9)

Na powierzchni półprzewodnika Ψ(x=0)≡ΨS, a więc dla koncentracji elektronów i dziur na powierzchni półprzewodnika znajdujemy

nS=n0exp−qΨSkT ,          pS=p0expqΨSkT .                     (13.10)

Rozważmy teraz jako przykład półprzewodnik typu n, dla którego jak wiemy potencjał chemiczny μ (poziom Fermiego) znajduje się wyżej niż poziom Ei0 ((μ−Ei)>0), a zatem zgodnie z (13.5a), koncentracja elektronów jest większa od koncentracji elektronów w półprzewodniku samoistnym: n0>ni.

Jeżeli powierzchnia półprzewodnika typu n jest naładowana dodatnio (ΨS>0), to −qΨSkT≡eΨSkT>0 i jak wynika, że wzorów (13.10)

nS>n0>ni    i    pS<p0<pi .                               (13.11)

A zatem warstwa przypowierzchniowa zostaje wzbogacona przez nośniki większościowe (elektrony). Warstwa taka nosi nazwę warstwy wzbogaconej. Fizyczny mechanizm tego wzbogacenia jest dość prosty i jest związany z tym, że dodatnio naładowana powierzchnia powoduje przyciąganie ku powierzchni półprzewodnika elektronów i odpychanie odpowiednio dodatnio naładowanych dziur.

Jeżeli powierzchnia półprzewodnika typu n jest naładowana ujemnie (ΨS<0), to −qΨSkT≡eΨSkT<0 i jak wynika, że wzorów (13.10)

nS<n0    i    pS>p0 .                                          (13.12)

Jeżeli przy tym załóżmy, że μ−EiS>0 (na powierzchni półprzewodnika typu n „poziom” EiS znajduje się niżej potencjału chemicznego μ), to ze wzorów (13.8) i (13.9) mamy nS>ni i pS<pi. Skąd w przybliżeniu, że ni≃pi uzyskujemy: pS<ni<nS. A zatem z uwzględnieniem (13.12) znajdujemy

pS<nS<n0 .                                                (13.13)

Stan warstwy powierzchniowej, dla której jest słuszny warunek (13.13), nosi nazwę warstwy zubożonej.

| Rys.13.2. Powstawanie warstwy przypo-wierzchniowej półprzewodnika typu n pod wpływem ładunku elektrycznego na jego powierzchni. a) – warstwa wzbogacona; b) – warstwa zubożona; c) – warstwa inwersyjna. US=eΨS, U0=EF−(EC−EV)2≡EF−Ei, gdzie Ei - poziom Fermiego dla samoistnego półprzewodnika | Warstwa zubożenia powstaje wtedy, gdy znak ładunku powierzchniowego (potencjału elektrostatycznego) jest taki sam jak znak nośników większościowych w półprzewodniku, co powoduje odpychanie od powierzchni półprzewodnika nośników większościowych. Jednak zakłada się, że wartość ładunku powierzchniowego nie jest na tyle duża, aby wywołać przecięcie się krzywej Ei(x) z poziomem Fermiego μ (rys.13.2). Jak wynika z (13.13) w warstwie zubożonej koncentracja nośników więk-szościowych (elektronów) i mniej-szościowych (dziur) staje się dużo mniejsza od koncentracji nieskompensowanych domieszek, które określają typ przewodnictwa pół-przewodnika. Gdy ΨS<0 i μ−EiS=0 (krzywa Ei(x) styka się z potencjałem chemicznym na powierzchni półprzewodnika) ze wzorów (13.8) i (13.9) wynika, że nS=ni i pS=pi |
| --- | --- |

A zatem na powierzchni półprzewodnik zachowuje się jako półprzewodnik samoistny.

Interesująca sytuacja powstaje, jeżeli powierzchnia półprzewodnika typu n naładowana ujemnie (ΨS<0) i μ−EiS<0 (krzywa Ei(x) przecina potencjał chemiczny μ). Wtedy ze wzorów (13.8) i (13.9) mamy ns<ni i ps>pi. Skąd w przybliżeniu, że ni≃pi uzyskujemy

ps>ni>nS.                                                     (13.14)

Ze wzoru (13.14) wynika, że w tym przypadku w półprzewodniku typu n koncentracja nośników mniejszościowych (dziur) na powierzchni półprzewodnika będzie większa od koncentracji nośników większościowych i typ przewodnictwa w tym obszarze ulega zmianie. Zjawisko to nosi nazwę inwersji, a warstwa, w której ono występuje nazywa się warstwą inwersyjną.

Długości ekranowania Debye’a

Grubość warstwy ładunku przestrzennego charakteryzuje wielkość, która nosi nazwę długości ekranowania Debye’a LD. Długość ekranowania Debye’a jest to długość, na której potencjał pola elektrycznego maleje w e=2,7183 razy. Oszacujemy długość ekranowania Debye’a, korzystając z równania Poissona na potencjał Ψ(x) ładunku przestrzennego o gęstości ρ(x)

∂2Ψ∂x2=−ρ(x)ε0ε .                                                (13.15)

W przypadku półprzewodnika n-typu dla gęstości ładunku objętościowego ρ(x) możemy zapisać

ρ(x)=eND+−n(x) ,                                             (13.16)

gdzie n(x) - koncentracje elektronów i ND+ - koncentracje zjonizowanych donorów na powierzchni półprzewodnika.

Zgodnie z (13.8) koncentrację elektronów w obszarze ładunku przestrzennego określa wzór

n(x)=n0expeΨ(x)kT=n0eY ,                                     (13.17)

gdzie

Υ=Ψ(x)φT                                                  (13.18)

wyraża zakrzywienie pasm w jednostkach φT≡kTe.

Załóżmy, że ND+(x)=ND, gdzie ND jest koncentracja atomów domieszkowych na powierzchni półprzewodnika. Zgodnie z warunkiem obojętności elektrycznej kryształu możemy zapisać

ND=n0 .                                                       (13.19)

Biorąc pod uwagę (13.19) dla gęstości ładunku objętościowego ρ(x) możemy zapisać

ρ(x)=−en(x)−n0=−en0eΥ−1 .                              (13.20)

Załóżmy, że Ψs<<φT (Υ<<1) co odpowiada założeniu, że wartość energii potencjalnej powierzchniowej jest znacznie mniejsza niż energia cieplna (kT). Wtedy ze wzoru (13.20) znajdujemy

ρ(x)=−en0Υ .                                                (13.21)

Po podstawieniu (13.21) do wzoru (13.15) otrzymujemy

∂2Y∂x2=1LD2Y ,                                              (13.22)

gdzie

LD=εε0φTen0≡εε0φTeND                                          (13.23)

jest długością ekranowania Debye’a.

Rozwiązanie równania (13.22) ma postać

Ψ(x)=C1exLD+C2e−xLD .                                    (13.24)

Z warunków brzegowych: Ψ(∞)=0 i Ψ(0)=ΨS znajdujemy: C1=0, C2=ΨS. A zatem ostatecznie dla potencjału elektrostatycznego otrzymujemy

Ψ(x)=ΨSe−xLD .                                           (13.25)

Biorąc pod uwagę wzory (13.1) i (13.25) dla funkcji rozkładu niejednorodnego pola elektrycznego E(x) w warstwie ładunku przestrzennego otrzymujemy

E(x)=−∂Ψ(x)∂x=ΨSLDe−xLD≡ESe−xLD .                       (13.26)

Tu ES=ΨSLD - natężenie pola elektrycznego na powierzchni półprzewodnika.

Ze wzoru (13.23) wynika, że własności elektryczne warstwy przypowierzchniowej nie są określone objętościową koncentracją nośników, lecz wielkością ładunku powierzchniowego. W obszarze tym koncentracja nośników prądu może w istotny sposób różnić się od koncentracji objętościowej.

Efekt pola

W rozważaniach przeprowadzonych wyżej zakładaliśmy, że źródłem pola elektrycznego, pod którego wpływem powstaje przypowierzchniowa warstwa ładunku objętościowego, jest naładowana powierzchnia półprzewodnika. Jednak jest rzeczą oczywistą, że podobny efekt – efekt powstawania przypowierzchniowej warstwy ze zmienną koncentracją ρ(x) ładunku objętościowego, będzie miał miejsce, gdy półprzewodnik umieścimy w zewnętrzne pole elektryczne. Zjawisko związane ze zmianą koncentracji nośników w przypowierzchniowej warstwie półprzewodnika umieszczonego w zewnętrzne pole elektryczne otrzymało nazwę efektu pola.

W tym przypadku niejednorodne pole elektryczne w warstwie ładunku przestrzennego półprzewodnika opisuje również potencjał elektrostatyczny Ψ(x), określony wzorem (13.1). Rozważmy teraz efekt pola nie korzystając z założenia, że wartość energii potencjalnej powierzchniowej eΨs(x) jest znacznie mniejsza niż energia cieplna (kT):Ψs<<φT (Υ<<1). Zapiszmy równanie Poissona dla półprzewodnika p- typu

∂2Ψ∂x2=−ρ(x)ε0εs .                                              (13.27)

Dla gęstości ładunku objętościowego ρ(x) możemy zapisać

ρ(x)=eND+−NA−+p(x)−n(x) ,                                  (13.28)

gdzie n(x) i p(x) - koncentracje odpowiednio elektronów i dziur; ND+ i NA− - koncentracje odpowiednio zjonizowanych donorów i dziur półprzewodnika.

W przypadku braku pola elektrycznego zewnętrznego każdy obszar półprzewodnika musi być obojętny elektryczny, a zatem, korzystając z tego warunku oraz ze wzoru (13.16) możemy zapisać

eND+−NA−+p0−n0=0 ,                                    (13.29)

skąd

ND+−NA−=n0−p0 .                                         (13.30)

Tu n0 i p0 - równowagowe koncentracje odpowiednio elektronów i dziur w obszarze półprzewodnika, gdy Ψ(x)=0.

Zgodnie z (13.8) i (13.9) koncentrację elektronów i dziur w obszarze ładunku przestrzennego określają wzory

n(x)=n0eY ,     p(x)=p0e−Y .                                     (13.31)

gdzie znów

Υ(x)=Ψ(x)φT                                                (13.32)

wyraża zakrzywienie pasm energetycznych półprzewodnika w jednostkach φT=kTe.

Biorąc pod uwagę (13.30) i (13.31) dla gęstości ładunku objętościowego ρ(x) możemy zapisać

ρ(x)=en0−p0+p(x)−n(x)=

=−en0eY−1−ep01−e−Y=eniλe−Y−1−λ−1eΥ−1 .               (13.33)

Tu skorzystaliśmy z prawa działania mas (n0p0=ni2) i wprowadziliśmy wielkość: λ=nin0=p0ni.

Po podstawieniu (13.33) do wzoru (13.27) otrzymujemy

∂2Ψ∂x2=−eniε0εsλe−Y−1−λ−1eY−1 .                                (13.34)

Mnożąc (13.34) przez φT−1=ekT i wprowadzając oznaczenie

LDi=εsε0φTeni                                                    (13.35)

zapiszmy wzór (13.34) w postaci

∂2Y∂x2=−1LDi2λe−Y−1−λ−1eY−1 .                              (13.36)

Mnożąc (13.36) przez dY i korzystając z tożsamości

dY⋅d2Ydx2=12ddYdx2,

otrzymujemy

d∂Y∂x2=−2LDi2λe−Y−1−λ−1eY−1⋅dY .                       (13.37)

Całkując (13.37) od nieskończoności, gdzie Y(∞)=0, do dowolnego punktu x w warstwie ładunku objętościowego, otrzymujemy

∂Y∂x2=2LDi2λe−Y−1−λ−11−eY+λ−λ−1Y .                    (13.38)

Oznaczając

F(λ,Y)=2λe−Y−1−λ−11−eY+λ−λ−1Y ,                         (13.39)

ze wzoru (13.38) znajdujemy

∂Y∂x≡1φT∂Ψ∂x=±F(λ,Y)LDi .                                 (13.40)

Biorąc pod uwagę, że E(x)=−∂Ψ∂x, otrzymujemy

E(x)=−∂Ψ∂x=∓F(λ,Y)LDi⋅φT .                           (13.41)

Wzór (13.41) nazywa się pierwszą całką równania Poissona. Całkując (13.41) otrzymujemy całkowe równanie na potencjał elektrostatyczny Ψ

ΨSΨdΨF(λ,Ψ)=φTLDix .                                          (13.42)

Równanie (13.42) nosi nazwę drugiej całki równania Poissona. Analityczne rozwiązanie równania (13.42) nie istnieje.

Znak we wzorze (13.41) zależy od znaku potencjału powierzchniowego. Jeżeli ΨS>0 (inwersja albo zmniejszenie liczby dziur w półprzewodniku typu p) pole elektryczne jest skierowane we wnętrz półprzewodnika i we wzorze (13.41) wybieramy znak plus. Jeżeli Ψs<0 wybieramy znak minus. Na powierzchni półprzewodnika pole elektryczne jest równe

Es≡E(0)=∓φTF(λ,Ys)LDi .                                          (13.43)

Zadania do Wykładu 13

1. Udowodnić, że w przypadku półprzewodnika samoistnego równanie Poissona na potencjał Y(x)≡Ψ(x)φT ładunku przestrzennego ma postać

∂2Y∂x2=1LDi2shY ,                                           (13.44)

gdzie

LDi=εε0φT2eni                                                (13.45)

jest długością ekranowania Debye’a w półprzewodniku samoistnym i ni - koncentracja elektronów w półprzewodniku samoistnym.

2. Wykazać, że gdy ΨS<<φT z równania (13.44) wynika

Ψ(x)=ΨS⋅e−xLDi .                                         (13.46)

3. Znaleźć: a) długość ekranowania Debye’a przy T=300K w półprzewodniku samoistnym, dla którego ε=12, ni=1020m−3; b) natężenie pola elektrycznego na powierzchni półprzewodnika, zakładając, że ΨS=0,1φT.

4. Zakładając, że potencjał powierzchniowy półprzewodnika n-typu jest równy ΨS udowodnić, że gęstość powierzchniową ładunku σS określa wzór

σS=ΨSε0εNDφT .                                           (13.47)

Wskazówka: skorzystać z prawa Gaussa dla pola elektrostatycznego i wzoru ES=ΨSLD.

5. Zakładając, że potencjał powierzchniowy półprzewodnika n-typu jest równy ΨS udowodnić, że szerokość obszaru objętościowego ładunku d jest rzędu

d=ΨSε0εekTND .                                            (13.48)

Wskazówka: skorzystać ze wzoru d=σSeND.

6. Zakładając, że ΨS=10φT, ε=12 i ND=1020m−3 oszacować szerokość obszaru objętościowego ładunku d przy T=300 w półprzewodniku n-typu.

7. Udowodnić, że wzór (13.39) można zapisać w postaci

ES=±2kTeLDe−eΨSkT+eΨSkT−1+e−2(μ−Ei0)kTeeΨSkT−eΨSkT−112,      (13.49)

gdzie

LD=εε0kTe2n0                                                     (13.50)

i n0 - koncentracja elektronów wewnątrz obszaru półprzewodnika typu n.

8. Udowodnić, że w przypadku warstwy wzbogaconej, kiedy powierzchnia półprzewodnika typu n jest naładowana dodatnio (ΨS>0, eΨS<0) i eΨS>kT natężenie pola elektrycznego na powierzchni półprzewodnika typu p określa wzór

ES=2kTeLDexpeΨSkT .                                         (13.51)

9. Udowodnić, że w przypadku warstwy zubożonej i słabo inwersyjnej, kiedy φ0>ΨS>0 (eφ0=(μ−Ei0)), natężenie pola elektrycznego na powierzchni półprzewodnika typu p określa wzór

ES=2kTeLDeΨSkT−1,                                          (13.52)

gdzie

LD=εε0kTe2p0                                                  (13.53)

i p0 - koncentracja dziur wewnątrz obszaru półprzewodnika typu p.

10. Udowodnić, że w przypadku warstwy inwersyjnej, kiedy ΨS>2φ0, natężenie pola elektrycznego na powierzchni półprzewodnika typu p określa wzór

ES=kTe2LD⋅expe(ΨS−2φ0)2kT .                              (13.54)